VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.24

| SKLADBY STŘECH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Popis konstrukce | Specifikace skladby (od exteriéru příp. od shora dolů) | tl. [mm] |
| S01 | ŠIKMÁ STŘECHA S PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINOU Zateplená nad krokevní izolací Minimální požadované požární vlastnosti skladby: BROOF (t3) | STŘEŠNÍ KRYTINA Falcovaná krytina z hliníkových lakovaných plechů separační vrstva Bitumenový podkladní pás samolepící NOSNÁ KONSTRUKCE KRYTINY 24 Bednění z dřevěných impregnovaných prken větraná vzduchová mezera mezi KONTRALATĚmi Dřevěné latě 60/40mm DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAční vrstva Konstrukční typ 2.4, třída těsnosti 5 (fólie kontaktní, difuzně otevřená, slepené přesahy) TEPELNě izolační vrstva 160 Tepelná izolace z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) - (λd≤ 0,022 W/mK) Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva - Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou podkladní vrstva Bednění z dřevěných impregnovaných prken stávající nosná konstrukce krovu |  |
| S02 | ŠIKMÁ STŘECHA S PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINOU Zateplená jednoplášťová střecha nad apsidami Minimální požadované požární vlastnosti skladby: Bez požadavku | STŘEŠNÍ KRYTINA Falcovaná krytina z hliníkových lakovaných plechů separační vrstva Bitumenový podkladní pás samolepící hydroizolační – provizorní vrstva Pás z SBS modifikovaného asfaltu TEPELNě izolační vrstva 160 Tepelná izolace z difuzně nepropustných desek na bázi pěnového skla, celoplošně lepeno lepící stabilizační vrstva Dvousložkové asfaltové lepidlo aplikované zastudena penetrační vrstva Přípravný nátěr z emulze lepidla a vody |  |
| S03 | PLOCHÁ STŘECHA S POVLAKOVOU KRYTINOU Zateplená, nad zádveřím Minimální požadované požární vlastnosti skladby: BROOF (t3) | povlaková hydroizolační vrstva PVC-P fólie určená k mechanickému kotvení SEPARAČNÍ VRSTVA Sklovláknitá netkaná textilie (sklovláknitý vlies) TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVa 200-260 Horní vrstva rovné desky EPS 100 (λd≤ 0,037 W/mK) Spodní vrstva spádové klíny EPS 100 (λd≤ 0,037 W/mK) Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva SBS modifikované asfaltové pásy vč. případné penetrace podkladu NOSNÁ KONSTRUKCE stropu 100 ŽB deska z betonu C20/25 vyztužena KARI sítí Ø 6.100/6.100 Ocelová nosná konstrukce podhledová vrstva SDK podhled bez TI |  |
| S04 | PLOCHÁ STŘECHA POCHŮZNÁ S POVLAKOVOU KRYTINOU Zateplená, pochůzná terasa nad vytápěným prostorem Minimální požadované požární vlastnosti skladby: BROOF (t3) | nášlapná, STABILIZAČNÍ VRSTVA 40 Betonová dlažba na terče 400x400 Vzduchová mezera Mezera mezi vrstvami + plastový terč + přířez fólie z PVC-P povlaková hydroizolační vrstva PVC-P fólie určená pro zatěžovací vrstvy TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA 140-200 Horní vrstva rovné desky PIR (λd≤ 0,022 W/mK) Spodní vrstva spádové klíny EPS 150 (λd≤ 0,035 W/mK) Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva SBS modifikované asfaltové pásy vzduchotěsně napojit na navazující vzduchotěsné konstrukce vč. případné penetrace podkladu přípravný nátěr podkladu Asfaltová vodouředitelná emulze stávající NOSNÁ KONSTRUKCE stropu 100 PZD desky stávající štuková omítka Kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací EPS 100 F a vrchní tenkovrstvou omítkou shodnou s omítkou fasády |  |
| Poznámky: - -- |  |  |  |

| SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ PODLAH A STROPŮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Popis konstrukce | Specifikace skladby (od exteriéru příp. od shora dolů) | tl. [mm] |
| S11 | PODLAHA V ZÁDVEŘÍ Minimální požadované požární vlastnosti skladby: Bez požadavku | nášlapná vrstva Keramická dlažba – protiskluznost R11 lepící tmel Včetně penetrace podkladu roznášecí vrastva 50 Betonová mazanina C 16/20 separační vrstva Fólie lehkého typu z polyetylenu tepelně izolační vrstva 80 Tepelná izolace z EPS (λd≤ 0,038 W/mK) hydroizolační a protiradonová vrstva SBS modifikované asfaltové pásy proti vzlínající vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží vč. případné penetrace podkladu podkladní nosná vrstva 150 ŽB podkladní deska – beton C20/25 vyztužená KARI sítí 8.100/8.100 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP 100 Štěrk fr. 0-32 mm hutnit na hodnotu Edef2≥30MPa hutněný násyp zeminy Násyp bude plnit pouze funkci výplňovou rostlá zemina |  |
| S12 | PODLAHA V 1.NP Minimální požadované požární vlastnosti skladby: Bez požadavku | nášlapná vrstva Keramická dlažba – protiskluznost R9 lepící tmel Včetně penetrace podkladu roznášecí vrastva 50 Betonová mazanina C 16/20 separační vrstva Fólie lehkého typu z polyetylenu stávající dřevěná prkna stávající nosná konstrukce |  |
| S13 | PODLAHA VE 2.NP Minimální požadované požární vlastnosti skladby: Bez požadavku | nášlapná vrstva Povlaková podlahová krytina – plovoucí vinylová podlaha s integrovanou nosnou deskou vyrovnávací vrstva Polyuretanová podložka pod vinylové podlahy stávající dřevěná prkna stávající nosná konstrukce |  |
| S14 | KONSTRUKCE BALKONU Minimální požadované požární vlastnosti skladby: Bez požadavku | nášlapná vrstva Keramická dlažba do exteriéru lepící tmel Včetně penetrace podkladu hydroizolační stěrka Stěrka na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad, provedena ve dvou vrstvách betonový potěr 40 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA 40 Rovné desky EPS 150 (λd≤ 0,035 W/mK) lepící a stěrková hmota Lepící hmota vhodná pro EPS spádová vrstva 20-40 Betonový potěr – cementová podlahová hmota pro vyrovnání stávajícího betonového podkladu, provedena ve spádu NOSNÁ KONSTRUKCE balkonu Stávající ŽB deska vysprávková hmota ŽB konstrukcí Hrubá vyspravková malta na beton Jemná vyspravková malta na beton Vyhlazovací stěrka Ochranný nátěr vnější kontaktní zateplovací systém Tepelná izolace z EPS 70 F tl. 40mm (λd≤ 0,037 W/mK) Povrchová úprava tenkovrstvou pastovitou omítkou zrnitosti max. 1,5mm |  |
| S15 | KONSTRUKCE PODHLEDU SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL Minimální požadované požární vlastnosti skladby: EI 30 DP1 | NOVÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ Dřevěné schodnice + dřevěné stupně a podstupnice samostatný požární předěl, po zdola i shora Opláštěný 1xRF 15 na kovové konstrukci R-CD, s minerální izolací tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3 |  |
| Poznámky: - -- |  |  |  |

| SKLADBY SVISLÝCH NEPRŮSVITNÝCH PLÁŠŤŮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Popis konstrukce | Specifikace skladby (od exteriéru příp. od shora dolů) | tl. [mm] |
| S21 | OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.NP-2.NP S OMÍTKAMI Zateplení s EPS Minimální požadované požární vlastnosti skladby: REI 15 – zajištěno nosnou konstrukcí | vnější kontaktní zateplovací systém Tepelná izolace z EPS 70 F tl. 140mm (λd≤ 0,037 W/mK) Povrchová úprava tenkovrstvou pastovitou omítkou zrnitosti max. 1,5mm stávající NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového pláště dle kce Zdivo z plných cihel stávající vnitřní úprava povrchu |  |
| S22 | OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.PP S OMÍTKAMI Zateplení s XPS Minimální požadované požární vlastnosti skladby: REI 15 – zajištěno nosnou konstrukcí | vnější kontaktní zateplovací systém Tepelná izolace z XPS tl. 140/80mm(1) (λd≤ 0,034 W/mK) - soklová část do ÚROVNĚ ±0,000 Povrchová úprava tenkovrstvou dekorativní pastovitou omítkou zrnitosti max. 1,5mm – provést do úrovně min. 10cm pod UT Nopová fólie pod UT stávající NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového pláště dle kce Zdivo z broušených cihel / ŽB základový průvlak pod úrovní terénu stávající vnitřní úprava povrchu |  |
| Poznámky: - Tloušťku izolantu v soklové části upravit dle hloubky vystupujícího základu vůči líci zdiva |  |  |  |

| SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Popis konstrukce | Specifikace skladby (od exteriéru příp. od shora dolů) | tl. [mm] |
| S31 | POCHOZÍ PLOCHY OKAPOVÝ CHODNÍK Plošná dlažba | BETONOVÁ DLAŽBA Rozměr 400x400x40mm 40mm Barva přírodní šedá kladecí vrstva Drcené kamenivo fr. 4-8mm 40mm podkladní vrstva Kamenivo drcené fr. 16-32mm 150mm hutněná zemina |  |
| S32 | POCHOZÍ PLOCHY OKAPOVÝ CHODNÍK Říční kamenivo | ŘÍČNÍ KAMENIVO Fr. 16-32 mm 50mm podkladní vrstva Kamenivo drcené fr. 8-16mm 150mm hutněná zemina |  |
| Poznámky: - -- |  |  |  |