Akce:

Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

Obsah:

Obsah	2

1. POPIS ÚZEMÍ  a STAVBY	3

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	4

c) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	5

2. Celkový popis stavby	5

3. Konstrukční a stavebně technické řešení	5

4. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI	16

# 1. POPIS ÚZEMÍ  a STAVBY

### a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území statutárního města Brna, v městské části Brno – střed, část Černá Pole. Pozemek i okolí je zastavěno památkově chráněnými budovami. Navrhovanými úpravami nedojde ke změně dosavadního využití území.

zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz

zdroj: google.cz/maps

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Pozemek leží v ochranném pásmu pro historické jádro města Brna. Pozemek leží mimo záplavové území.

### b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum.

Byl proveden stratigrafický průzkum objektu – výsledky průzkumu jsou samostatnou součástí této projektové dokumentace. Závěr průzkumu je následující: Sondáží a stratigrafií vzorků byly zachyceny vrstvy podkladu – okrového a narůžovělého vápenného štuku doplněné narůžovělým kufsteinem štukových prvků. Nejstarší povrchová úprava má olivově zelený odstín (RAL 6010), shodný na ploše fasády, architektonických prvcích i štukové výzdobě (monochromní barevné řešení). Následuje bílá a žlutá vrstva a dále bílá a současná růžová vrstva. Nejstarší vrstvy obsahují minerální pojivo, pravděpodobně silikátové. Nejmladší bílá a růžová vrstva jsou pojeny polymerní disperzí.

Byl proveden vlhkostní průzkum v suterénu budovy. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží. Na místě byla naměřena vlhkost 9,5 %.

Archiv města Brna poskytl historickou fotografii objektu, viz níže:

Fotografie z počátku 40. let 20. století, zdroj: Archiv města Brna

### c) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| PAR.Č. | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | OBEC | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA | VLASTNICKÉ PRÁVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3736 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | zastavěná plocha a nádvoří | 522 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |
| 3718 | Černá Pole [610771] | Brno [582786] | ostatní plocha | 19 409 m2 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno – město, 602 00 Brno |

# 2. Celkový popis stavby

Jedná se o opravu historické fasády objektu včetně klempířských prvků, výplní otvorů a opatření pro omezení vlhkosti v suterénu. Současný stav fasády i některých výplní otvorů je nevyhovující. Omítka s malbou je v ploše popraskaná, místy je oloupaná barva a opadaná omítka. Na fasádě jsou ponechány odtahy pro plynová topidla, které již v objektu nejsou instalovány. Na některých místech, kde jsou umístěny tyto výdechy, chybí plastické zdobení fasády. Oplechování konstrukcí je nevyhovující, plechy jsou opotřebované a místy děravé. Plechová střešní krytina arkýře je děravá a otvorem zatéká do interiéru. Dřevěné výplně otvorů mají popraskaný nátěr rámů a některé z nich netěsní. Vrata a vstupní dveře jsou silně opotřebované, nátěr rámů je popraskaný. Do suterénu objektu silně proniká vlhkost – na stěnách jsou znatelné vlhká místa. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží.

Byl proveden stratigrafický průzkum objektu – výsledky průzkumu jsou samostatnou součástí této projektové dokumentace. Závěr průzkumu je následující: Sondáží a stratigrafií vzorků byly zachyceny vrstvy podkladu – okrového a narůžovělého vápenného štuku doplněné narůžovělým kufsteinem štukových prvků. Nejstarší povrchová úprava má olivově zelený odstín (RAL 6010), shodný na ploše fasády, architektonických prvcích i štukové výzdobě (monochromní barevné řešení). Následuje bílá a žlutá vrstva a dále bílá a současná růžová vrstva. Nejstarší vrstvy obsahují minerální pojivo, pravděpodobně silikátové. Nejmladší bílá a růžová vrstva jsou pojeny polymerní disperzí.

Byl proveden vlhkostní průzkum v suterénu budovy. Vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že nadměrná vlhkost v suterénu prochází přes betonovou vrstvu z podloží. Na místě byla naměřena vlhkost 9,5 %.

# 3. Konstrukční a stavebně technické řešení

Jedná se o opravu historické fasády včetně prvků oplechování a výplní otvorů. Dále je navrženo opatření pro omezení vlhkosti v suterénu – provedení provětrávané podlahy (systém iglú) a hydroizolačního souvrství na stěny pod úrovní terénu.

Před zahájením prací předloží dodavatel investorovi technologický postup opravy fasády a ostatních souvisejících prací s uvedením konkrétních materiálů pro odsouhlasení investorem a Národním památkovým ústavem. Bez odsouhlasení nelze práce na fasádě započít.

Vzhledem k povaze objektu je během realizace stavby nutné zabezpečit trvalý dohled zástupce Národního památkového ústavu a před zahájením prací na jednotlivých konstrukcích nechat uvažované řešení vždy předem odsouhlasit. Jedním z cílů opravy historické fasády je obnovení původního vzhledu objektu dle dochovaných fotografií, které poskytl Archiv města Brna.

Pro provádění dodatečné hydroizolace svislých stěn suterénu a následnou montáž lešení je nutné vyřídit zábor veřejného chodníku.

Před prováděním injektáže v suterénu je třeba zpracovat schéma vrtů dle konkrétního výrobce a zajistit vyjádření statika.

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum.

Zemní práce

Podél celého objektu budou odkopány suterénní obvodové stěny v pásu širokém 1,0 m na úroveň základových konstrukcí – předpokládaná úroveň -3,360 m. Vykopaná zemina bude uložena na skládce a bude později využita při zásypech.

U vstupu do objektu bude provedena lávka se zábradlím pro bezpečný přechod výkopu.

Před započetím výkopových prací je nutné zařídit vytyčení všech sítí. V chodníku u objektu vedou kabely NN a kabely elektronické komunikace. Všechny sítě a přípojky musí být zajištěny proti poškození. Výkopy budou prováděny převážně ručně.

Hydroizolace

Svislé konstrukce budou očištěny a zbaveny nesoudržných částí, případné nerovnosti budou zapraveny vhodným materiálem. Rohy budou opatřeny bandáží. Nejnižší část soklu z pemrlované omítky bude odstraněn.

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z polymercementové hydroizolační stěrky proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží. Stěrka bude nanesena na očištěný, suchý, soudržný povrch, který bude opatřen systémovou penetrací. Stěrka bude provedena ve 3 vrstvách – do první vrstvy stěrky bude vložena výztužná tkanina. Tloušťka jedné vrstvy stěrky je 1-2 mm. Hydroizolační souvrství bude plnoplošně naneseno do výšky minimálně 300 mm nad terén. V místech prostupů svislou konstrukcí (přípojky) bude provedena injektáž PU pryskyřicí a gelem. Hydroizolační souvrství bude chráněno proti poškození nopovou folií s nopy výšky 8 mm.

Zásypy a zapravení chodníku

Výkop bude zasypán vytěženou zeminou a budou hutněny po vrstvách. V místě vedení sítí a přípojek technické infrastruktury bude pro zásypy použit písek a na vrstvu písku výstražná folie. Chodník bude zapraven dle stávající skladby – asfaltový povrch. Povrch chodníku je nutné vyspárovat směrem od objektu – i v místě vstupních vrat.

Vybourání betonové podlahy v suterénu

Před zahájením bouracích prací je třeba na místo přizvat statika k posouzení. Na vyznačené ploše bude stávající betonová vrstva vybourána. V místnosti 0.10 bude odbouráno také původní schodiště i novější montované ocelové schodiště – po dokončení prací v interiéru bude schodiště zpětně namontováno. Pro snížení prašnosti je vhodné plochu betonu skrápět vodou. Tloušťka navrhované skladby podlahy je 520 mm – podlaha v suterénu bude prohloubena na úroveň -4,070 m (-3,880 m v místnosti 0.06 a 0.07).

Při odbourání podlahy nesmí dojít k podkopání pod základovou spáru. V případě, že bude základová spára výše, než je plánované prohloubení, je nutné provést podezdění, případně podbetonování základů. Na místo bude přizván statik.

Injektáž styku podlahy a stěny

V místě styku vodorovné konstrukce (nové podlahy) a svislé konstrukce v suterénu je navrženo provedení tlakové injektáže silan-siloxanovou mikroemulzní. Bude dodržen technologický postup injektáže daný konkrétním výrobcem včetně zapravení povrchu po injektáži. Po výběru konkrétního dodavatele injektáží je nutné zařídit vyjádření statika k injektáži.

Provětrávaná podlaha „iglú“

Při realizaci je nutné dodržet pokyny konkrétního výrobce tvarovek iglú. Jsou navrženy tvarovky výšky 20 cm. Před započetím prací je nutné nechat zhotovit kladečský plán s návrhem odvětrání od konkrétního výrobce.

Na urovnanou zeminu bude provedena zhutněná vrstva štěrku frakce 8/16 o tloušťce 100 mm. Na štěrk bude položena netkaná geotextilie s gramáží 200 g/m2. Následně bude provedena příprava přívodních a odvodních potrubí – přívod vzduchu bude veden potrubím ve zdivu a vyústěn do ulice v místě stávajících větracích mřížek. Odvodní potrubí bude zaústěno do nevyužívaných průduchů komínů. Na geotextilii jsou pokládány tvarovky iglú do zámků. Na povrch tvarovek bude uložena KARI síť 150x150x6 mm. Povrch bude zalit betonem – tloušťka desky je navržena 60 mm.

Podlaha v suterénu

Podlaha bude vzhledem k provětrávanému systému zateplena deskami tepelné izolace z XPS celkové tloušťky 100 mm – desky budou ukládány v převazbě ve dvou vrstvách po 50 mm. Na tepelnou izolaci bude položena PE folie s přesahy min. 150 mm, spoje budou přelepeny páskou. Následně bude provedena roznášecí vrstva cementového potěru o tloušťce 50 mm s pevností minimálně 30 MPa. Podklad pro nášlapnou vrstvu podlahy musí být pevný, dokonale rovný, bez prasklin, soudržný, bez kamínků, důlků a vlnek. Bude provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelační stěrky – jedna vrstva může mít tloušťku do 10 mm. Po vyzrání stěrky bude povrch přebroušen a vyčištěn. Nášlapnou vrstvu bude tvořit lepené linoleum tl. 4 mm – dekor vybere investor během realizace.

Svislé konstrukce v suterénu

Cihelné zdivo v suterénu není opatřeno omítkou. Zdivo je nutné zbavit prachu a nečistot. Drolící se maltu ve spárách je třeba odstranit. Zdivo bude spárováno vápennou hmotou.

Lešení

Na celé ploše bude vystavěno lešení. Lešení musí být vybaveno krycí plachtou. Nad vchodem do objektu je nutné provést ochrannou stříšku. Dodavatel stavby zajistí dílenskou dokumentaci lešení včetně kotevního plánu.

Demontáž klempířských prvků

Budou demontovány a zlikvidovány všechny klempířské prvky z uliční části fasády – parapety, oplechování říms a plechová střecha arkýře.

Demontáž technického zařízení

Budou demontovány výdechy po plynových topidlech. Otvory budou zazděny a zapraveny.

Demontáž některých vnějších otvorových výplní

Budou demontovány stávající větrací otvory do suterénu včetně vstupních dveří. Dále budou demontována křídla vstupních vrat, vstupní vrata do dvora, okna v arkýři a okna ve 4NP. Viz výkresová část dokumentace.

Demontáž ostatních prvků na fasádě

Z fasády budou sejmuty veškeré namontované prvky – tabulky, označení a vlajkové držáky. Po dokončení prací budou zpětně namontovány.

Oprava omítkových vrstev

Stav omítek bude prověřen poklepem kladívka. Nesoudržné části omítky je třeba odstranit – v případě odstraňování nesoudržných zdobených částí fasády je nutné provést detailní zaměření a zdokumentování těchto částí. Projekt předpokládá odstranění max. 40% plochy fasády. Dochované omítky je třeba zajistit (např. podtmelením), aby byly minimalizovány destruktivní zásahy do dochovaných hmot a materiálů. Ze zbylé plochy fasády budou odstraněny vrstvy na bázi polymerní disperze. Rozpouštědlo bude na povrchy naneseno štětkou a po reakční době bude nátěr odstraněn špachtlí.

Povrch fasády bude zbaven všech nápisů (graffiti). Po odstranění všech nevhodných vrstev bude plocha fasády omyta tlakovou vodou ve dvou fázích. V první fázi bude mytí prováděno od spodu vodou s přídavkem tenzidového čističe. Po reakční době bude provedena druhá fáze čistění – mytí demineralizovanou vodou od vrchu. Následně je třeba provést proces konsolidace povrchu pro povrchové zpevnění a obnovení soudržnosti materiálu prostředky na bázi křemičitanu.

V místě odstraněných omítek bude provedena nová jádrová omítka – maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 mm. Při doplňování chybějící omítky je nutné přihlédnout ke složení dochované omítky. Před zahájením omítacích prací budou provedeny zkušební vzorky, na kterých bude posouzeno složení, hrubost, apod. Po odsouhlasení vzorků bude omítka nanášena na vyspravený a navlhčený podklad. Římsy, šambrány a ostatní chybějící ozdobné prvky budou vytvořeny pomocí šablon. Dle historických fotografií na stávající fasádě chybí některé ozdobné prvky:

- kuželka v arkýři ve 2NP (v místě výdechu plynového topidla)

zdroj: vlastní foto

- konzolky pod římsou oken v 1NP (viz. okna ve 3NP)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava		     zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- profilace mezi 2NP a 3NP (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné girlandy pod okny ve 2NP (viz. objekt Hilleho 1840/3)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky nad římsou oken ve 2NP (viz. objekt Hilleho 1840/3)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na „sloupech“ ve 4NP (viz. objekt Hilleho 1840/3 i Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na konzolách arkýře (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

- zdobné prvky na sloupech arkýře (viz. sousední objekt Hilleho 1838/1)

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

zdroj: google.cz/maps, vlastní úprava

Po vyzrání vyspravených částí bude na celou plochu fasády včetně říms a zdobení nanesena tenkovrstvá renovační prodyšná omítka. Omítka by měla být pravidelně zvlhčována, aby nedocházelo ke smršťování a ztrátě trvanlivosti. Omítka bude aplikována ve dvou krocích – první vrstva bude vyrovnávací a druhá vrstva bude filcovaná.

Kolem parapetů a říms je navrženo provést hydrofobizační nátěr.

Při stratigrafickém průzkumu budu zjištěno, že původní finální nátěr fasády měl olivově zelenou barvu na bázi silikátu (RAL  6010). Po dohodě s NPÚ je navrženo použít světle olivový nátěr fasády – konkrétní odstín bude vybrán z několika vzorků na základě domluvy mezi investorem a zástupcem NPÚ. Zhotovitel stavby zařídí 10 ks vzorků na deskách 500x500 mm.

Do výšky parapetní římsy oken v 1NP bude fasáda opatřena antigraffiti nátěrem.

Klempířské prvky

Budou osazeny nové klempířské prvky dle výpisu klempířských prvků, který je součástí projektové dokumentace, v části D.1.1. Šířka oplechování parapetů a říms bude dle stávajících prvků. Jako materiál všech klempířských prvků je navržen pozinkovaný plech.

Parapety budou chráněny systémovými trny proti ptákům – nerezové hroty o průměru 1,25 mm.

Repase a repliky okenních výplní

Schémata všech okenních otvorů jsou ve výpisech prvků v části D.1.1.

Kastlová okna v 1NP s obloukovým nadsvětlíkem budou repasována. Vnější křídla budou vyměněna za repliky s dřevěným rámem a izolačním dvojsklem. Na oknech bude zkontrolováno těsnění a bude osazeno nové trubičkové těsnění – v případě potřeby bude vyfrézována drážka pro těsnění. Z ponechaných částí okna včetně parapetu bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách.

Kastlová okna ve 2NP a 3NP, mimo okna v arkýři, budou repasována. Vnější křídla budou vyměněna za repliky s dřevěným rámem a izolačním dvojsklem. Na oknech bude zkontrolováno těsnění a bude osazeno nové trubičkové těsnění – v případě potřeby bude vyfrézována drážka pro těsnění. Z ponechaných částí okna včetně parapetu bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách.

Kastlová okna v arkýři (2NP a 3NP) budou demontována. Budou osazeny nové repliky dřevěných kastlových oken. Vnější křídlo bude s izolačním dvojsklem a vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením. Bude osazeno kování a kliky, které odpovídají kování a klikám na ostatních oknech v daném podlaží. Součástí okna je i těsnění. Okna budou mít světlý nátěr, shodný s odstínem ostatních oken. Kastlová okna v arkýři lícují s dřevěným obložením svislých stěn – z obložení (včetně dřevěného podhledu) bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny světlým nátěrem ve dvou vrstvách. Ostění bude vhodně zapraveno.

Kastlová okna ve 4NP s obloukovým nadsvětlíkem budou demontována. Budou osazeny nové repliky dřevěných kastlových oken a také dřevěné parapety. Vnější křídlo bude s izolačním dvojsklem a vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením. Bude osazeno kování a kliky, které odpovídají kování a klikám na oknech v ostatních podlažích. Součástí okna je i těsnění. Okna budou mít světlý nátěr, shodný s odstínem ostatních oken. Ostění bude vhodně zapraveno.

U všech kastlových oken budou mezi křídly instalovány nové látkové stahovací rolety pro stínění.

Sklepní větrací otvory v suterénu budou demontovány a budou osazeny nové okenní otvory s hliníkovým rámem a děleným prosklením z izolačního dvojskla. Rámy oken budou hnědé barvy. Členění sklepních oken je navrženo dle historické fotografie. Ostění bude vhodně zapraveno.

Repase vstupních vrat a výměna vstupních dveří do suterénu

Vstupní vrata s obloukovým nadsvětlíkem budou repasována, otevíravá křídla budou demontována. Z rámu vrat a světlíku bude odstraněn původní nátěr, budou přebroušeny a opatřeny středně hnědým nátěrem ve dvou vrstvách. Budou osazena nová křídla středně hnědé barvy. Zdobení a členění křídel bude provedeno s ohledem na původní členění dle staré fotografie a požadavků na prosvětlení vnitřního prostoru. Dveřní křídla budou ve spodní části opatřena plechovým okopem v barvě nátěru dveří.

zdroj: Archiv města Brna, vlastní úprava

Vstupní dveře do suterénu budou demontovány. Budou osazeny nové repliky původních dřevěných dvoukřídlých a jednokřídlých dveří – dle staré fotografie. Nové vstupní dveře budou mít středně hnědou barvu. Dveřní křídla budou ve spodní části opatřena plechovým okopem v barvě nátěru dveří. Ostění bude vhodně zapraveno.

Na všech vstupních dveřních otvorech bude osazeno kování a kliky stejného stylu.

Výměna vstupních vrat do dvora

Dvoukřídlá dřevěná vrata s nadsvětlíkem budou demontována. Budou osazena nová hliníková dvoukřídlá vrata s prosklenými křídly a nadsvětlíkem. Vrata budou mít hnědou barvu. Ostění bude vhodně zapraveno.

Renovace pemrlované omítky soklu

Před realizací bude prověřen stav a přídržnost pemrlované omítky na soklové části zdiva. Nejnižší část soklu bude odstraněna kvůli provádění hydroizolace svislých stěn pod terénem. Povrch bude očištěn od předchozích nátěrů. Pro vysprávku případně doplnění částí soklu bude použita prefabrikovaná malta. Její zrnitost bude zvolena dle původní zrnitosti. Barva pemrlované omítky bude zvolena dle barvy fasády (světlá olivová zelená). Povrchová úprava bude prováděna ruční pemrlicí, případně mokrým pískováním. Konečnou úpravou omítky bude hydrofobní nátěr.

Ostatní prvky

Dvířka přípojkových skříní budou očištěny od všech nátěrů a nečistot. Dvířka budou opatřena novým nátěrem v barvě fasády. Dvířka budou opatřena příslušnými štítky.

# 4. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Během všech prací je zhotovitel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky, zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Všichni pracovníci na stavbě musí být s předpisy seznámeni ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být zajištěné proti vstupu nepovolaných osob a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Staveniště musí být patřičně zajištěno proti padajícímu stavebnímu materiálu.

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková