Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace židle typ B

Stohovatelná konferenční židle na čtyřech nohách s konstrukcí odděleného sedáku a síťované zádové opěry. Moderní a lehce působící design zaručující kvalitní a pohodlné sezení.

- Požadovaný počet židlí: 110 ks

- Židle bez područek

- Rozměry židle: V x Š x H: cca 830 x 485 x 520 mm

- Rozměry opěráku (tolerance 20 mm): výška 420 mm, šířka 470 mm

- Hmotnost: max 5,5 kg

- Stohovatelnost: minimálně 4 kusy.

- Rám – čtyřnohý stohovatelný rám trubkového průřezu (ø cca 22 x 1,5 mm). Kluzáky bez ostrých hran s filcem. Povrchová úprava rámu chromová.

- Sedák – čalouněný pěnou PUR o tloušťce 4 cm, objemovou hmotností 45 kg/m3 
a potažený látkou – specifikace níže. Přední hrana sedáku má dostatečné zaoblení, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. Materiál plastů polyamid.

- Opěrák – ergonomicky tvarovaná zádová opěra čalouněná samonosnou síťovinou, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra je bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru tak, aby v žádné poloze nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda sedícího. Materiál plastů polyamid.

- Potah

Sedák:

barva šedohnědá (obdoba typ ERA 2050*)

materiál 100% polyester

hmotnost ± 5 % - 320 g/m², 448 g/ bm

šíře – cca 140 cm

odolnost proti oděru / martindale - 100 000

odolnost proti žmolkování / skupina – min. 4

Stálobarevnost / skupina – min. 5

odolnost proti ohni – BS EN 1021 -2:2014, BS 7176:2007, low hazard.

Opěrák: síťovina bílá – materiál: polyester s polyamidem a elastanem.

- Výrobek musí splňovat evropskou normu stanovující požadavky bezpečnosti a pevnosti, nutno doložit certifikátem ČSN EN 16139:2013.

- Záruka minimálně 5 let.

- Nosnost min. 120 kg.

Zadavatel trvá na dodržení všech výše uvedených požadovaných technických parametrů židle.

* Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Referenční výrobek firmy RIM CZ a.s., typ NET 682A*

* Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.