Dobrý den,

posílám výsledky sondy z podlah - výkres s pozicemi a skladby.

Na stropní desce jsou vlastně dva potěry, spodní je trochu kvalitnější, vyztužený sítí s prutem tl. cca 5 mm, horní mazanina pod stěrkou je nic moc, šla by dobře bourat. Co s touto skladbou bych nechal na projektu, zda odstranit obě vrstvy až na strop a mít rezervu na akustickou/tepelnou izolaci do podlahy.

S pozdravem

m.n.

Ing. Martin Němec